Зарегистрировано в Минюсте России 28 октября 2022 г. N 70746

------------------------------------------------------------------

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

от 4 октября 2022 г. N 616

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

В АССОРТИМЕНТ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛОВ,

ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВЕЩЕВОГО ИМУЩЕСТВА СОТРУДНИКОВ

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,

УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ ФСИН РОССИИ ОТ 15.06.2022 N 357

В соответствии с пунктом 25 Общих положений о вещевом обеспечении сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2021 N 150 "О вещевом обеспечении сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, N 8, ст. 1330), приказываю:

Внести изменения в Ассортимент и технические характеристики материалов, применяемых для изготовления вещевого имущества сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, утвержденные приказом ФСИН России от 15.06.2022 N 357 (зарегистрирован Минюстом России 01.07.2022, регистрационный N 69111), согласно приложению к настоящему приказу.

Директор

генерал-полковник

внутренней службы

А.А.ГОСТЕВ

Приложение

к приказу ФСИН России

от 4 октября 2022 г. N 616

ИЗМЕНЕНИЯ,

ВНОСИМЫЕ В АССОРТИМЕНТ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАТЕРИАЛОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВЕЩЕВОГО ИМУЩЕСТВА

СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ ФСИН РОССИИ

ОТ 15.06.2022 N 357

1. Строку 1 таблицы изложить в следующей редакции:

".75.5.25.0

1.	

Каракуль чистопородный выделанный некрашеный серого цвета

(группа завитков: полукруглая типа жакета первого; полукруглая типа жакета московского; полукруглая типа жакета толстого; ребристая)	

шапка-ушанка меховая из каракуля, воротник куртки утепленной кожаной, куртки зимней, куртки костюма (куртка и брюки) зимнего	

высший начальствующий состав и полковники	

".

2. Строку 14 таблицы изложить в следующей редакции:

".75.5.25.0

14.	

Ткань камвольная полушерстяная костюмная серо-синего цвета (поверхностная плотность - не менее 238 г/м2, содержание шерсти - не менее 55%, переплетение - полотняное)	

костюм (куртка и брюки) повседневный, фуражка повседневная, головной убор повседневный	

высший начальствующий состав	

".

3. Строку 16 таблицы изложить в следующей редакции:

".75.5.25.0

16.	

Ткань курточная полиэфирная маскирующей расцветки с полиуретановым покрытием (поверхностная плотность - не менее 142 г/м2, полиэфир - 100%, переплетение - полотняное)	

костюм (куртка и брюки) зимний	

все категории	

".

4. Строку 17 таблицы изложить в следующей редакции:

".75.5.25.0

17.	

Мех искусственный трикотажный серого цвета (поверхностная плотность - не менее 1000 г/м2, содержание полиакрилонитрила - не менее 70%, длина ворса 12 мм)	

воротник куртки костюма (куртка и брюки) зимнего	

старший, средний, младший начальствующий состав, рядовые и курсанты	

	

воротник куртки зимней	

младший начальствующий состав, рядовые и курсанты	

".

5. Строку 18 таблицы изложить в следующей редакции:

".75.5.25.0

18.	

Ткань курточная полиэфирная с полиуретановым микропористым покрытием серо-синего цвета (поверхностная плотность - не менее 141 г/м2, полиэфир - 100%, переплетение - полотняное)	

куртка зимняя	

старший, средний, младший начальствующий состав, рядовые и курсанты	

	

накладки, погоны, карман, клапан кармана свитеров (джемперов)	

все категории	

".

6. Строку 19 таблицы изложить в следующей редакции:

".75.5.25.0

19.	

Ткань курточная полиэфирная, ламинированная мембраной серо-синего цвета (поверхностная плотность - не менее 125 г/м2, полиэфир - 100%, переплетение - полотняное)	

куртка демисезонная	

старший, средний, младший начальствующий состав, рядовые	

	

накладки, погоны, карман, клапан кармана свитеров (джемперов)	

все категории	

".

7. Строку 22 таблицы изложить в следующей редакции:

".75.5.25.0

22.	

Ткань хлопкополиэфирная маскирующей расцветки (поверхностная плотность - не менее 215 г/м2, хлопок - 50%, полиэфир - 50%, переплетение - комбинированное: рогожка 2/2 + "рип-стоп")	

костюм (куртка и брюки) летний, фуражка летняя	

все категории	

".

8. Строку 23 таблицы изложить в следующей редакции:

".75.5.25.0

23.	

Ткань полиэфирно-вискозная маскирующей расцветки (поверхностная плотность - не менее 185 г/м2, полиэфир - 65%, вискоза - 35%, переплетение - комбинированное "рип-стоп")	

костюм (куртка с короткими рукавами и брюки) летний облегченный, фуражка летняя облегченная	

высший, старший, средний, младший начальствующий состав, рядовые	

".

9. Строку 24 таблицы изложить в следующей редакции:

".75.5.25.0

24.	

Ткань полиэфирно-вискозная серо-синего цвета (поверхностная плотность - не менее 228 г/м2, полиэфир - 65%, вискоза - 35%, переплетение - комбинированное "рип-стоп")	

костюм (куртка и брюки) повседневный, головной убор повседневный, фуражка повседневная	

старший, средний начальствующий состав	

	

юбка летняя, брюки летние	

старший, средний, младший начальствующий состав, рядовые и курсанты	

".

10. Строку 32 таблицы изложить в следующей редакции:

".75.5.25.0

32.	

Полотно трикотажное хлопчатобумажное оливкового цвета (одинарный футер с начесом, поверхностная плотность - не менее 240 г/м2, хлопок - 100%)	

белье зимнее (фуфайка с длинными рукавами и кальсоны)	

сотрудники отделов специального назначения территориальных органов	

".