Зарегистрировано в Минюсте России 1 июля 2022 г. N 69111

------------------------------------------------------------------

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

от 15 июня 2022 г. N 357

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АССОРТИМЕНТА И ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

МАТЕРИАЛОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВЕЩЕВОГО ИМУЩЕСТВА

СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В соответствии с пунктом 25 Общих положений о вещевом обеспечении сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2021 N 150 "О вещевом обеспечении сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, N 8 (ч. 1), ст. 1330), приказываю:

1. Утвердить Ассортимент и технические характеристики материалов, применяемых для изготовления вещевого имущества сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора ФСИН России, осуществляющего координацию и контроль деятельности тылового обеспечения учреждений и органов уголовно-исполнительной системы Российской Федерации.

Директор

генерал-полковник

внутренней службы

А.А.ГОСТЕВ

Приложение

Утверждено

приказом ФСИН России

от 15 июня 2022 г. N 357

АССОРТИМЕНТ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАТЕРИАЛОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВЕЩЕВОГО ИМУЩЕСТВА

СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
.75.5.25.0

N п/п	

Наименование ткани, артикул	

Наименование предметов вещевого имущества	

Категория сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации	

1	

2	

3	

4	

1.	

Каракуль чистопородный выделанный некрашеный серого цвета

(группа завитков: полукруглая типа жакета первого; полукруглая типа жакета московского; полукруглая типа жакета толстого; ребристая)	

шапка-ушанка меховая из каракуля, воротник куртки утепленной кожаной, куртки зимней, куртки костюма (куртка и брюки) зимнего	

высший начальствующий состав и полковники	

2.	

Овчина меховая тонкорунная или полутонкорунная серого цвета (высота ворса 14 мм)	

шапка-ушанка	

старший, средний, младший начальствующий состав, рядовые и курсанты	

	

воротник куртки зимней	

старший, средний начальствующий состав	

3.	

Кожа с естественной лицевой поверхностью гладкая из шкур овец и коз черного цвета

(толщина 0,5 - 0,6 мм)	

куртка утепленная кожаная, шапка-ушанка	

высший начальствующий состав и полковники	

	

плащ демисезонный кожаный	

высший начальствующий состав	

4.	

Кожа с естественной лицевой поверхностью гладкая из шкур овец и коз черного цвета

(толщина 0,7 - 0,9 мм)	

перчатки кожаные	

высший начальствующий состав и полковники	

5.	

Сукно шапочное серо-синего цвета

(поверхностная плотность - не менее 428 г/м2, содержание шерсти - не менее 77%, переплетение - полотняное)	

шапка-ушанка	

старший, средний, младший начальствующий состав, рядовые и курсанты	

6.	

Фетр шерстяной серо-синего цвета

(поверхностная плотность - не менее 115 г/м2, шерсть - 100%)	

шляпа фетровая	

высший начальствующий состав	

7.	

Фетр шерстяной темно-крапового цвета

(поверхностная плотность - не менее 115 г/м2, шерсть - 100%)	

берет	

сотрудники отделов специального назначения территориальных органов	

8.	

Сукно приборное серо-синего цвета

(поверхностная плотность - не менее 307 г/м2, содержание шерсти - не менее 94%, переплетение - полотняное)	

берет	

все категории	

9.	

Сукно приборное крапового цвета

(поверхностная плотность - не менее 307 г/м2, содержание шерсти - не менее 94%, переплетение - полотняное)	

лампасы брюк, брюк летних, брюк повседневных;

канты воротника и обшлагов кителя, кителя парадного, жакета, жакета парадного, фуражки, фуражки парадной, пилотки;

околыш фуражки, фуражки парадной	

высший начальствующий состав	

	

канты обшлагов кителя, кителя выходного, брюк, брюк летних, пилотки, фуражки;

околыш фуражки	

старший, средний, младший начальствующий состав, рядовые и курсанты	

10.	

Ткань камвольная шерстяная костюмная серо-синего цвета

(поверхностная плотность - не менее 276 г/м2, содержание шерсти - не менее 75%, переплетение - саржа 2/1)	

китель, фуражка, жакет, пилотка, брюки, куртка, юбка	

высший начальствующий состав	

11.	

Ткань камвольная шерстяная костюмная светло-серого цвета

(поверхностная плотность - не менее 276 г/м2, содержание шерсти - не менее 75%, переплетение - саржа 2/1)	

китель парадный, фуражка парадная, жакет парадный	

высший начальствующий состав	

12.	

Ткань камвольная полушерстяная костюмная серо-синего цвета

(поверхностная плотность - не менее 256 г/м2, содержание шерсти - не менее 65%, переплетение - саржа 2/1)	

китель, жакет, пилотка, брюки, куртка, юбка	

старший, средний, младший начальствующий состав, рядовые и курсанты	

	

китель выходной, жакет выходной	

старший, средний начальствующий состав	

13.	

Ткань камвольная полушерстяная фуражечная серо-синего цвета

(поверхностная плотность - не менее 283 г/м2, содержание шерсти - не менее 50%, переплетение - саржа 2/1)	

фуражка	

старший, средний, младший начальствующий состав, рядовые и курсанты	

14.	

Ткань камвольная полушерстяная костюмная серо-синего цвета (поверхностная плотность - не менее 238 г/м2, содержание шерсти - не менее 55%, переплетение - полотняное)	

костюм (куртка и брюки) повседневный, фуражка повседневная, головной убор повседневный	

высший начальствующий состав	

15.	

Ткань камвольная полушерстяная галстучная серо-синего цвета

(поверхностная плотность - не менее 199 г/м2, содержание шерсти - не менее 35%, переплетение - креповое)	

галстук, галстук-бант	

все категории	

16.	

Ткань курточная полиэфирная маскирующей расцветки с полиуретановым покрытием (поверхностная плотность - не менее 142 г/м2, полиэфир - 100%, переплетение - полотняное)	

костюм (куртка и брюки) зимний	

все категории	

17.	

Мех искусственный трикотажный серого цвета (поверхностная плотность - не менее 1000 г/м2, содержание полиакрилонитрила - не менее 70%, длина ворса 12 мм)	

воротник куртки костюма (куртка и брюки) зимнего	

старший, средний, младший начальствующий состав, рядовые и курсанты	

	

воротник куртки зимней	

младший начальствующий состав, рядовые и курсанты	

18.	

Ткань курточная полиэфирная с полиуретановым микропористым покрытием серо-синего цвета (поверхностная плотность - не менее 141 г/м2, полиэфир - 100%, переплетение - полотняное)	

куртка зимняя	

старший, средний, младший начальствующий состав, рядовые и курсанты	

	

накладки, погоны, карман, клапан кармана свитеров (джемперов)	

все категории	

19.	

Ткань курточная полиэфирная, ламинированная мембраной серо-синего цвета (поверхностная плотность - не менее 125 г/м2, полиэфир - 100%, переплетение - полотняное)	

куртка демисезонная	

старший, средний, младший начальствующий состав, рядовые	

	

накладки, погоны, карман, клапан кармана свитеров (джемперов)	

все категории	

20.	

Ткань курточная полиэфирная с пленочным полиуретановым микропористым покрытием серо-синего цвета

(поверхностная плотность - не менее 176 г/м2, полиэфир - 100%, переплетение - полотняное)	

плащ-накидка	

высший, старший, средний, младший начальствующий состав, рядовые	

21.	

Ткань курточная полиамидная с пленочным пенополиуретановым покрытием серо-синего цвета (поверхностная плотность - не менее 109 г/м2, полиамид - 100%, переплетение - полотняное)	

плащ-накидка	

высший, старший, средний, младший начальствующий состав, рядовые	

22.	

Ткань хлопкополиэфирная маскирующей расцветки (поверхностная плотность - не менее 215 г/м2, хлопок - 50%, полиэфир - 50%, переплетение - комбинированное: рогожка 2/2 + "рип-стоп")	

костюм (куртка и брюки) летний, фуражка летняя	

все категории	

23.	

Ткань полиэфирно-вискозная маскирующей расцветки (поверхностная плотность - не менее 185 г/м2, полиэфир - 65%, вискоза - 35%, переплетение - комбинированное "рип-стоп")	

костюм (куртка с короткими рукавами и брюки) летний облегченный, фуражка летняя облегченная	

высший, старший, средний, младший начальствующий состав, рядовые	

24.	

Ткань полиэфирно-вискозная серо-синего цвета (поверхностная плотность - не менее 228 г/м2, полиэфир - 65%, вискоза - 35%, переплетение - комбинированное "рип-стоп")	

костюм (куртка и брюки) повседневный, головной убор повседневный, фуражка повседневная	

старший, средний начальствующий состав	

	

юбка летняя, брюки летние	

старший, средний, младший начальствующий состав, рядовые и курсанты	

25.	

Ткань полиэфирно-вискозная сорочечная серого цвета (поверхностная плотность - не менее 166 г/м2, полиэфир - 65%, вискоза - 35%, переплетение - полотняное)	

рубашки, блузки	

все категории	

26.	

Ткань полиэфирно-вискозная сорочечная белого цвета (поверхностная плотность - не менее 166 г/м2, полиэфир - 65%, вискоза - 35%, переплетение - полотняное)	

рубашки, блузки	

все категории	

27.	

Ткань полиэфирно-вискозная плательная серо-синего цвета

(поверхностная плотность - не менее 245 г/м2, полиэфир - 65%, вискоза - 35%, переплетение - комбинированное)	

платье летнее	

высший, старший, средний, младший начальствующий состав, рядовые	

28.	

Полотно трикотажное хлопчатобумажное серо-синего цвета (кулирная гладь, поверхностная плотность - не менее 175 г/м2, хлопок - 100%)	

белье нательное (фуфайка с длинными рукавами и кальсоны), белье нательное (фуфайка с длинными рукавами и рейтузы), футболка;

майка, трусы (для мужчин)	

все категории	

29.	

Полотно трикотажное хлопчатобумажное оливкового цвета (кулирная гладь, поверхностная плотность - не менее 175 г/м2, хлопок - 100%)	

белье нательное (фуфайка с длинными рукавами и кальсоны), футболка;

майка, трусы	

сотрудники отделов специального назначения территориальных органов	

30.	

Полотно трикотажное хлопчатобумажное белого цвета (ластичное рапорт 1:1, поверхностная плотность - не менее 185 г/м2, хлопок - 100%)	

майка, трусы (для женщин)	

все категории	

31.	

Полотно трикотажное хлопчатобумажное серо-синего цвета (одинарный футер с начесом, поверхностная плотность - не менее 240 г/м2, хлопок - 100%)	

белье зимнее (фуфайка с длинными рукавами и кальсоны), белье зимнее (фуфайка с длинными рукавами и рейтузы)	

все категории	

32.	

Полотно трикотажное хлопчатобумажное оливкового цвета (одинарный футер с начесом, поверхностная плотность - не менее 240 г/м2, хлопок - 100%)	

белье зимнее (фуфайка с длинными рукавами и кальсоны)	

сотрудники отделов специального назначения территориальных органов	

33.	

Пряжа полушерстяная серо-синего цвета (шерсть - 50%, полиэфир - 50%, линейная плотность - 31 текс x 2)	

свитер (джемпер), кашне	

все категории	

34.	

Пряжа полушерстяная белого цвета (шерсть - 50%, полиэфир - 50%, линейная плотность - 31 текс x 2)	

кашне	

высший, старший, средний, младший начальствующий состав, рядовые	

35.	

Пряжа полушерстяная черного цвета (шерсть - 50%, полиэфир - 50%, линейная плотность - 31 текс x 2)	

перчатки полушерстяные	

старший, средний, младший начальствующий состав, рядовые и курсанты	

	

носки полушерстяные	

все категории	

36.	

Пряжа хлопчатобумажная черного цвета (хлопок - 100%, линейная плотность - 15,4 текс x 2, 10 текс x 2)	

носки хлопчатобумажные	

все категории